| GB/T2481.2-98 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Grit No. | ds3max | ds50 | ds95min |
| F230 | 77 | 55.7±3.0 | 38 |
| F240 | 68 | 47.5±2.0 | 32 |
| F280 | 60 | 39.9±1.5 | 25 |
| F320 | 52 | 32.8±1.5 | 19 |
| F360 | 46 | 26.7±1.5 | 14 |
| F400 | 39 | 21.4±1.0 | 10 |
| F500 | 34 | 17.1±1.0 | 7 |
| F600 | 30 | 13.7±1.0 | 4.6 |
| F800 | 26 | 11.0±1.0 | 3.5 |
| F1000 | 23 | 9.1±0.8 | 2.4 |
| F1200 | 20 | 7.6±0.5 | 2.4(80%) |